Šamotová spárovací hmota SVH Vlastnosti: Malta je směsí šamotu a šamotového kameniva.
Příprava podkladu: Povrchy, na které se má malta aplikovat, by měly být čisté, bez mastnoty a zbytků staré malty.Návod k použití: Obsah balení nalijte do nádoby se studenou vodou a neustále míchejte špachtlí nebo mechanickým míchadlem, dokud nezískáte hladkou, jednotnou hmotu. Jakmile je dosaženo husté plastické  konzistence, je malta připravena k použití. Doporučená tloušťka spáry: 2-3 mm. Po spojení prvků maltou je nutné zdivo sušit 24 hodin při teplotě přibližně 20 °C. Před použitím je třeba jej pomalu zahřát na pracovní teplotu. Pro pracovní teploty pod 1000 °C přidejte do malty přibližně 20 % hmotnostních portlandského cementu nebo přibližně 10-15 % hmotnostních vodního skla. Malta by měla být spotřebována maximálně do 2 hodin.Skladování: Malta by měla být skladována na paletách, v suchých místnostech, v originálním, nepoškozeném obalu, aby se zabránilo vlhkosti.
Technické údaje:Poměr míchání: přibližně 0,25 l vody na 1 kg malty
Teplota zpracování: do 1300 °C
Doba skladování: neomezená
CERTIFIKÁT / CHARAKTERISTIKA VÝROBKU: ŠAMOTOVÁ MALTA ZSz 1/III 
CHEMICKÉ SLOŽENÍ: AL2O3  34%/Fe2O3  3%
VLASTNOSTI:
Standardní požární odolnost 1710°C
Velikost zrna 0–1 mm
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